ООО «Балткерамзит»

Прайс – Лист

236004 г. Калининград ул. Дюнная 18 keramzit39@mail.ru            тел. 64-18-96

| Наименование | Марка Вес | Ед. изм | Цена без НДС | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ Ф 20-40 мм | 300/350 Марка | М3 | 4000 | ГОСТ 32496-2013 Насыпная плотность: 250-350 кг/м3 Прочность: П35-П50 (0,7 – 1,5 МПа) |
| КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИИ Ф 15-20 мм | 350/400 Марка | М3 | 4000 | Насыпная плотность:300-400 кг/м3 Прочность: П50 (1,0-1,5 МПа) |
| КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ Ф 5-15 мм | 400/450 Марка | М3 | 4600 | Насыпная плотность:400-450 кг/м3 Прочность: П 100 (2,0-2,5 МПа) |
| КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ Ф 0-5 мм | 500/600 Марка | М3 | 4000 | Насыпная плотность:500-600 кг/м3 Прочность: П125 (2,5-3,3 МПа) |
| СМЕСЬ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ Ф 0-40 мм | 350/400 Марка | М3 | 4000 | Насыпная плотность:300-450 кг/м3 Прочность: П50-П75 (1,0-2,0 МПа) |
| ДРОБЛЕНЫЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ Ф 5-15 мм |  | М3 | 4600 | Теплоизолятор, состоящий из гранул с пористой поверхностью. Теплопроводность: 0,054 Вт/м °С |

10.03.2022 г.